	
[image: image2.jpg]



	

	Студијски програм
	Инжењерство материјала

	Назив предмета
	Метали 2 (Физика чврстоће и пластичности и механичко понашање метала)

	Наставник
	Миљана Поповић, Ендре Ромхањи, Ненад Радовић

	Статус предмета
	обавезан

	Број ЕСПБ
	5

	Услов
	Увод у инжењерство материјала.

	Циљ предмета
 

 

 

 
	Упознавање са појмовима напона и деформације, понашања чврстог тела под дејством спољне силе, као и услова за почетак пластичне деформације у различитим условима напонског стања. Разумевање деформационог понашања метала и могућности њиховог ојачавања у циљу постизања жељених особина и одговарајуће структуре. Упознавање могућности за контролу и одлагање појаве лома.

	Исход предмета
 

 

 
	Упознавање фундаменталних аспеката механичког и деформационог понашања метала при различитим напонским стањима. Студенти стичу знања која им омогућавају разумевање деформационог понашања метала и могућности њиховог ојачавања, као и знања потребна за постизање пројектованих особина и одговарајуће структуре металних материјала у зависности од њихове намене. 

	Садржај предмета
Теоријска настава
 

 

Практична настава
 
 

 
 
	Упознавање са различитим аспектима дејства силе на чврсто тело: равнотежа тела, пластично попуштање и појава лома. Анализа напона и деформације у чврстом телу. Упознавање са основним механизмима деформације (клизање и двојниковање) и механизмима ојачавања метала (деформационо, растварајуће и таложно ојачавање, и рафинација зрна). Процеси обнављања деформисане структуре на повишеним температурама (опорављање и рекристализација). Врсте лома и појам затезне и ударне жилавости. 
Провера закона сталности запремине. Једноосно затезање –конструкција номиналне и стварне криве ојачавања. Одређивање границе течења, затезне чврстоће, хомогеног и укупног издужења, брзине и индекса деформационог ојачавања и фактора осетљивости на брзину деформације. Утицај ЕГР на криве ојачавања при једноосном затезању. Утицај температуре и брзине деформације на механизам деформације (клизање или двојниковање). Ојачавање поликристала – ојачавање границама зрна. Експериментална провера Hall-Petch-ове једначине. Утицај степена деформације на чврстоћу и брзину деформационог ојачавања чистог метала и његових легура (ојачавање деформацијом и растварајуће ојачавање). Одређивање удела рекристалисане структуре у зависности од температуре и времена жарења. Одређивање енергије активације, ЕR. Одређивање прелазне температуре – Charpy тест. Одређивање жилавости лома.

	Литература
	Endre Romhanji, Mehanika i metalurgija deformacije metala, TMF, Beograd, 2001.

Djordje Drobnjak, Fizika čvrstoće i plastičnosti, TMF, Beograd, 1986.

G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc-Graw Hill, 1986.

W.F. Hosford, R.M. Caddell, Metal Forming: Mechanics and Metallurgy, Prentice-Hall, 1983. 

E. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice-Hall, 1990. 

D.W.A. Rees, Mechanics of Solids and Structures, Mc-Graw Hill, 1990.

N.E. Dowling, Mechanical behavior of materials, Prentice-Hall Int. Ed., 1993.

K.K. Chawla, M.A. Meyers, Mechanical Behavior of Materials, Prentice-Hall, 1986.

C.D. Irving, Introduction to Principal Stresses & Mohr Stress Circle, The Inst. Met. 1978.

	Број часова активне наставе
	Теоријска настава - 30
	Практична настава - 30

	Методе извођења наставе – теоријска настава, рачунски примери, експерименталне вежбе, интернет презентације

	Оцена знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе
	Поена
	Завршни испит
	Поена

	Домаћи задаци
	10
	Писмени испит
	50

	Практична настава (вежбе)
	10
	Усмени испит
	

	Колоквијум-и
	30
	
	


[image: image1]