	
[image: image2.jpg]



	

	Студијски програм
	Металургија 

	Назив предмета
	 Металургија гвожђа и челика

	Наставник
	Проф Др Срђан Марковић, 
Проф Др Карло Т Раић, 
Проф. Др Загорка Аћимовић-Павловић

	Статус предмета
	 Обавезни

	Број ЕСПБ
	 6

	Услов
	 Нема

	Циљ предмета
 

 

 

 
	 Упознавање студената са основним принципима  процеса топљења гвожђа у високој пећи и осталих продуката у одговарајућим постројењима и на основу тога оспособљавање да се тим процесом у различитим типовима редукционих реактора управља.Овладавање процесно-инжењерским основама и принципима управљања и контроле, као и обезбеђења квалитета и даљег унапређивнања савремених кисеонично-конверторских поступака израде и континуираног ливења челика.


	Исход предмета
 

 

 
	Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање: (1)  процеса топљења гвожђа у високој пећи као и (2). савремених кисеонично-конверторских поступака израде и континуираног ливења челика.


	Садржај предмета
Теоријска настава
 

 

 

 
Практична настава
 
 
	· Принципи израде гвожђа у високој пећи. 

· Високопећна троска и њена улога.

· Основне сировине и њихове карактеристике.

· Горива у високопећном процесу.

· Елементи конструкције и опреме високе пећи.

· Елементи мерења и регулације високопећног процеса. 

· Савремени поступци добијања гвожђа методом директне редукције
· Растопи на бази течног железа и челичанских троски.

· Кисеонични конвертор као суперсонични реактор за рафинацију челика.

· Ванпећна обрада и производња чистих челика.

· Континуирано ливење.

· Класификација гвожђа и челика. Стандарди.

 Прорачуни масених и ттоплотних биланса високе пећи, кисеоничних конвертора и осталих постројења у металургији гвожђа и челика .Посета US-steel,Serbia.


	Литература
	1. Б. Божић, Металургија гвођа, БИГС, Београд, 1973

2. Б. Божић, Хемијска металургија гвожђа и челика, Научна књига, Београд, 1973

3. М.Јовановић, З.Поповић, Пећи у металургији гвождја и челика, Грађевинска књига, 
    1970
4. З. Поповић, К.Раић, Пећи и пројектовање у металургији, збирка решених задатака, 
    ТМФ, Београд 1988

5. R.Quintero,’’Hyl III :Status and Trend,Gorham conference,Atlanta,GE,March,1995.
6.L.Martin:“Ironmaking Process”,Vol.I, US Dept.of Energy,October 2000.
7. Металургија челика, Белешке са предавања Проф. Љ. Недељковића, интерни  
    материјал катедре

	Број часова активне наставе 75
	Теоријска настава 45
	Практична настава 30

	Методе извођења наставе: теоријска настава са рачунским вежбама

	Оцена знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе
	Поена
	Завршни испит
	Поена

	Активност у току предавања
	10
	Писмени испит
	40

	Практична настава
	
	Усмени испит
	

	Колоквијум-и
	2x20
	
	

	Семинар-и
	10
	
	

	Начини провере знања могу бити различити у табели су само неке опције (писмени испити, усмени испити, презентација пројеката, семинари итд)

	Максимална дужина 1 страница А4 формата


[image: image1]